项目名称：

环境净化低维光功能材料及催化机制与物化性能研究

推荐单位意见：

该项目围绕环境净化低维光功能材料及催化机制与物化性能开展了系列研究，取得了创新性研究成果：（1）揭示了碳纳米管促进光生电子迁移的规律和结构效应，阐明了过渡金属离子掺杂与活性炭负载对TiO2微观结构的调控作用及双协同增效环境净化机制；（2）阐明了低维TiO2纳米形貌及Ag2O和Ce修饰对其微观结构，组成与物化性能的调控作用及机制；（3）揭示了微异质结导致CdS敏华TiO2/fiberglass cloth光功能材料具有高催化活性作用机制及其构效关系，发明了精准构建磁性花瓣层状Fe3O4@SiO2@Bi2WO6微球简便方法，实现了高效光催化性能与磁回收特性多功能集成。

项目成果发表在J Hazard Mater等环境催化领域Top期刊上，8篇代表性论著累计影响因子34.3，合计他引191次。相关研究成果获2011年度湖南省自然科学三等奖和2010年度湘西州第七届青年科技奖。项目成果为国际环境净化低维光功能材料理论研究提供了新视角，丰富了掺杂/协同、多参量复合和微异质结理论，推动了环境光催化技术的应用研究，例如CdSe@MT/GR、Pt@BiPO4/GR和GQD@TiO2/CG 一批新型光催化材料获得了国家发明专利证书，对解决环境光催化实际应用的重点问题“如何提高光催化效率、促进有效回收和可见光的的利用效率”有重要指导意义。

学校认真审查了推荐书及相关附件材料，确认各种材料真实、完整、有效，并完成了公示。基于项目的科学创新程度和总体水平，以及他引情况，同意申报2016年度湖南省自然科学奖，并推荐申报一等奖。

项目简介：

近些年来，随着工业的迅速发展，大量化工原料的消耗和过度的资源开发，导致生态环境日益恶化，人类的生存正面临着严峻的考验。各国政府都将环境污染治理列为头等大事，纷纷投入巨资用于环境净化材料及治理技术等方面的研究。相对于传统技术在环境治理中的局限性，光催化技术具有能够分解空气和水中有机污染物、不产生二次污染、可重复利用等特点，而成为一种经济有效且环境友好的处理方法，展示出了巨大应用前景。

低维光功能材料是一种重要的环境净化光催化剂，低维光功能材料具有的量子限域效应和优异电学输运特性，在解决环境问题方面有重要的应用前景。在该领域中，由于缺少低维光功能材料设计理论和对光催化反应机理认识不足，导致低维光功能材料开发研究进展缓慢；缺少有效抑制载流子复合的方法，导致光催化反应效率较低；已成为发展低维高效光催化材料和实现其器件化亟待解决的重要科学问题。本项目针对上述问题，通过理论计算和实验验证相结合，在对元素电子轨道参与化合物能带结构特点详细研究的基础上，提出了高效率光催化材料设计的变价轨道杂化理论；对载流子产生、分离、运输等行为展开了一系列深入细致的研究，发展了形成微异质结和低维纳米尺度调控等有效降低载流子复合方法；开展了低维光功能材料的掺杂、负载、表面/界面与微结构调控及环境净化性质的研究工作，为探索新型高效光催化材料的设计方法及光催化反应机理奠定基础。

主要的科学发现点：（1）探索了光生载流子产生、分离、输运机制，提出了构造低维度纳米材料缩短载流子输运距离降低复合的新方法；发展了在光催化材料间构建微异质结，高导电体和通过元素变价提高载流子分离效率的方法。（2）提出了制备磁性光催化材料新颖简便方法，探索了双协同增效催化机制，为环境治理提供了新思路。

科学价值：本项目在高效光催化材料设计理论、光催化反应改善方法以及催化材料应用新途径探索等方面取得了重要进展。提出和发展了光催化材料双协同设计方法，得到国际同行认可并广泛使用，成为光催化研究的主流方向之一。提出了构建微异质结等调控手段和方法，得到了国际同行的跟踪研究。从分子水平揭示了光催化材料与气体分子作用的物理化学行为，使光催化在环境气相净化中迈向应用，得到了国际同行的肯定。

客观评价：

该项目的8篇代表性论文总计他引191次，平均每篇23.75次（附件1），他引涉及的国内外环境、催化、工程和材料科学主流杂志包括Journal of Hazardous Materials、Journal of Environmental Sciences、Applied Catalysis A-General、Chemical Engineering Journal、ACS Applied Materials & Interfaces和Journal of Catalysis B-Environmental等，他引第一作者单位主要有Instituto de Catálisis y Petroleoquímica、University of Warwick、Autonomus National University、Novosibirsk State University、Monash University、南开大学和中国科技大学等。

发现点1：SIANG-PIAO CHAI等在RSC Advances发表论文，引用代表性论文1的研究结果“由于碳纳米管和TiO2两者导带能相近，就容易导致光生电子从TiO2导带d轨道迁移到碳纳米管π轨道，而化学键的相互作用产生的紧密连接微观结构，这使d轨道与π轨道重叠，就更容易导致光生电子迁移，实现了材料高光催化活性”（他人引文1，第4508页）。代表性论文2的结论“掺杂W离子通过能级杂化对TiO2能级结构进行调控形成WxTi1-xO2杂化能级而展现出可见光催化环境净化性能”被Susana S. Martínez等在Current Organic Chemistry（影响因子2.2）中原文原图引用（他人引文2，第544、545页）。K. Wantala等在Desalination and Water Treatment发表论文，引用了代表性论文3的结论“Fe离子掺杂与活性炭负载对TiO2微观结构的调控作用及双协同增效环境净化机制”作为他们工作“Alachlor photocatalytic degradation over uncalcined Fe–TiO2 loaded on granular activated carbon under UV and visible light irradiation”理论依据（他人引文3，第6713、6718、6719页）。

发现点2：Shuanglong Ma引用代表性论文4、5的结果“具有厚度薄与比表面积大的TiO2纳米片为开发具有优异性能的光催化材料提供了良好的机会”、“具有大比表面积与丰富表面羟基的二维TiO2纳米片有望成为环境治理的理想材料”（他人引文1，第21875、21876页）。Xinlong Ma引用代表性论文5的结果“依据Chen et al.的研究结果，367.84和373.85 eV的两个峰归因于TiO2表面Ag2O粒子的形成”，分析了Ag3PO4/TiO2复合物在光照下化合物成分的变化，得出与引文5类似的结论：部分Ag3PO4在光腐蚀下形成了Ag2O-Ag粒子（他人引文2，第317页）。Juliana Fonseca de Lima在其论文中指出：“有趣的是Liu et al.通过水热法合成了Ce掺杂的钛酸盐纳米片，并在其中发现了Ce3+和Ce4+的混合成分，同时提出一定量的Ce掺杂能显著地抑制光生载流子的复合从而改善催化剂的光催化性能”（他人引文3，第9895页）。Mario J. Muñoz-Batista在Applied Catalysis B: Environmental上发表论文，引用代表性论文7的研究结果“氧化铈与二氧化钛的结合能提供非常具有活性的材料，这类材料可通过氧化或还原反应应用于对有机污染物的去除”、“通过铈掺杂提高TiO2光催化活性时其掺杂量往往低于10 mol.%”（他人引文4，第261、262页）。

发现点3：中国科技大学陆亚林教授在Scientific Reports（影响因子5.6）中引用代表性论文7的结果，“磁核Fe3O4的空气中易氧化与γ-Fe2O3易发生相变（α-Fe2O3）特性决定这种异质结构纳米材料的不稳定性，此外，磁性也可以削弱光催化性能，同时改进的自发极化也能诱导的低维材料聚集和比表面积下降”（代表性论文7第2、6页）。代表性论文8在线发表不久就被Ekaterina A. Kozlova等在Journal of Photochemistry and Photobiology A Chemistry（影响因子2.5）评论认为“CdS/TiO2是唯一对苯在可见光下成功实施气相光催化降解的低维纳米材料，并就制备方法，Cd/Ti比对性能影响、微异质结界面结构对CdS/TiO2可见光催化活性调控作用在其文章Photocatalytic oxidation of ethanol vapors under visible light on CdS–TiO2 nanocatalyst中引用8次，作为其工作理论依据”（代表性论文8第104、107、108页）。

国际生物医学方向的搜索引擎BioMedLib对2010年1月到2012年9月1日的20佳论文排名中，项目负责人李佑稷有2篇论文入选，分别位列第一和第四（附件5）； LIVESTOCK SCIENCE Top 10 cited中包括陈飞台关于环境催化的论文1篇（附件6）。相关研究成果获2011年度湖南省自然科学三等奖（附件10）、2010年度湘西州第七届青年科技奖（附件11）。

代表性论文专著目录：

| ## 序号 | ## 论文专著 ## 名称/刊名 ## /作者 | ## 影响因子 | ## 年卷页码 ## （xx年xx ## 卷xx页） | ## 发表时间年月日 | ## 通讯作者 | ## 第一作者 | ## 国内作者 | ## SCI ## 他引次数 | ## 他引总次数 | ## 知识产权是否归国内所有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | Carbon nanotube/titania composites prepared by a micro-emulsion method exhibiting improved photocatalytic activity/ Applied Catalysis A-General/ Youji Li, Leiyong Li, Chenwan Li, Wei Chen, Mengxiong Zeng | 3.9 | 2012, 427-428: 1-7 | 2012-06-15 | Youji Li | Youji Li | 李佑稷, 李雷勇,刘成万, 陈伟,曾孟雄 | ## 26 | ## 26 | ## 是 |
| ## 2 | Photodecolorization of rhodamine B on tungsten-doped TiO2/activated carbon under visible-light irradiation/ Journal of Hazardous Materials/ Li Youji, Zhou Xiaoming, Chen Wei, Li Leiyong, Zen Mengxiong, Qin Shidong, Sun Shuguo | 4.5 | 2012, 227: 802–809 | 2012-8-15 | Li Youji | Li Youji | ## 李佑稷, 周晓明, 陈伟, 李雷勇, 曾孟雄, 覃事栋 | ## 16 | ## 17 | ## 是 |
| ## 3 | Activated carbon supported TiO2-photocatalysis doped with Fe ions for continuous treatment of dye wastewater in a dynamic reactor/ Journal of Environmental Sciences/ Youji Li, Jun Chen, Jianben Liu, Mingyuan Ma, wei Chen, Leiyong Li | 2.0 | 2010, 22: 1290-1296 | 2010-5-15 | Youji Li | Youji Li | 李佑稷,陈军, 刘建本, 马明远,陈伟, 李雷勇 | ## 23 | ## 23 | ## 是 |
| ## 4 | Effective removal of high-chroma crystal violet over TiO2-based nanosheet by adsorption-photocatalytic degradation/ Chemical Engineering Journal/ Feitai Chen, Pengfei Fang, Yuanpeng Gao, Zhi Liu, Yang Liu, Yiqun Dai | 4.3 | 2012, 204-206: 107-113 | 2012-9-15 | Pengfei Fang | Feitai Chen | 陈飞台, 方鹏飞, Gao Yuanpeng, Liu Yang, Dai, Yiqun | 22 | 27 | ## 是 |
| ## 5 | Enhanced adsorption and photocatalytic degradation of high-concentration methylene blue on Ag2O-modified TiO2-based nanosheet/ Chemical Engineering Journal/ Feitai Chen, Zhi Liu, Yang Liu, Pengfei Fang, Yiqun Dai | 4.3 | 2013, 221: 283-291 | 2013-4-15 | Pengfei Fang | Feitai Chen | 陈飞台, Zhi Liu, Yang Liu, 方鹏飞, Yiqun Dai | 24 | 26 | ## 是 |
| ## 6 | Study on enhanced photocatalytic performance of cerium doped TiO2-based nanosheets/ Chemical Engineering Journal/ Yang Liu, Pengfei Fang, Yunlang Cheng, Yuanpeng Gao, Feitai Chen, Zhi Liu, Yiqun Dai | 4.3 | 2013, 219: 478-485 | 2013-3-15 | Pengfei Fang | Yang Liu | Yang Liu, 方鹏飞, Yunlang Cheng, Yuanpeng Gao,陈飞台, Zhi Liu, Yiqun Dai | 25 | ## 30 | ## 是 |
| ## 7 | A novel synthetic route for magnetically retrievable Bi2WO6 hierarchical microspheres with enhanced visible photocatalytic performance/ Journal of Materials Chemistry A/ Zhi Liu, Feitai Chen, Yuanpeng Gao, Yang Liu, Pengfei Fang, Shaojie Wang | 7.4 | 2013, 1: 7027-7030 | 2013-6-15 | Pengfei Fang | ## Zhi Liu | ## Zhi Liu, 陈飞台, Yuanpeng Gao, Yang Liu, 方鹏飞, Shaojie Wang | ## 21 | ## 23 | ## 是 |
| ## 8 | ## Photocatalytic degradation of gaseous benzene with CdS-sensitized TiO2 film coated on fiberglass cloth/ Journal of Molecular Catalysis A: Chemical/ Zhi Liu, Pengfei Fang, Shaojie Wang, Yuanpeng Gao, Feitai Chen, Feng Zheng, Yang Liu, Yiqun Dai | ## 3.6 | ## 2012, 363: 159-165 | ## 2012-11-15 | ## Pengfei Fang | ## Zhi Liu | ## Zhi Liu, 方鹏飞, Shaojie Wang, Yuanpeng Gao, 陈飞台, Feng Zheng, Yang Liu, Yiqun Dai | ## 15 | ## 19 | ## 是 |
| ## 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | ## 172 | ## 191 |  |

主要完成人情况：

第一完成人：李佑稷，吉首大学教授，阐明了表界面微观结构调节低维TiO2利用碳纳米管作为传递基质促进光生电子与空穴分离的作用机制，得出了碳纳米管促进光生电子迁移规律和构效关系。发现Fe、W离子替代TiO2晶格中Ti元素和活性炭的高吸附能阻碍TiO2晶体生长来实现对其微观结构的调控；发现Fe离子通过变价，W离子通过能级杂化和活性炭通过吸收转运提高TiO2催化性能，并揭示了离子与载体差异调控不同催化通路实现双协同的环境净化效应。得出了过渡金属离子掺杂与活性炭负载对TiO2微观结构的调控作用及双协同增效环境净化机制。

第二完成人：陈飞台，吉首大学老师，对于低维TiO2纳米片的碱热合成及其形貌与微结构特征做了系统性的研究，另在在用Ag2O和Ce对其进行修饰的研究以及构效关系优化与调控机制评价方面做出了积极的贡献。

第三完成人，方鹏飞，吉首大学老师，就Ag2O和Ce对低维TiO2纳米片修饰以及构效关系优化与调控机制评价做出了一定贡献（代表性论文专著目录4，5和6）。对重要科学发现3做出了创造性贡献。首次提出了以Fe3O4为内芯通过溶胶-凝胶技术沉积SiO2层，再利用水热技术进行APTES修饰合成花瓣层状磁性Fe3O4@SiO2@ Bi2WO6微球的方法。通过SiO2沉积实现了对Fe3O4@SiO2@Bi2WO微观结构与催化性能的调控；也提出 “微异质结”效应解释了CdS敏华TiO2/fiberglass cloth构效关系规律

完成人合作关系说明：

本项目主要由李佑稷、陈飞台和方鹏飞共同完成。第一完成人自2005年在吉首大学化学化工学院工作以来，一直从事环境净化低维光催化材料研究。项目组主要完成人方鹏飞教授一直为吉首大学人才培养，科学研究、学科平台和团队建设做出了积极贡献。其博士生陈飞台于2013年毕业后来吉首大学工作，加入了环境“环境能源材料与武陵山区矿产资源精深加工”湖南省高校创新团队，并作为“矿物清洁生产与绿色功能材料开发”湖南省重点实验室的环境催化材料的构效设计与性能优化研究方向主要研究成员，开展环境光催化技术研究。共同实施一项国家基金项目“量子点敏化石墨烯基介孔包覆QD@TiO2/GR复合纳米材料制备及协同可见光催化性能”，共同署名发表了2篇论文，申报国家发明专利2项。